|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目代码： | 05-03 | 科目名称： | 建筑学-专业实务 |

# 单选题（150题）

## 1~100题

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇钢筋混凝土结构楼面预留后浇带的作用是避免混凝土结构出现：（ ） |
| A、 | 温度裂缝 |
| B、 | 沉降裂缝 |
| C、 | 承载力降低 |
| D、 | 刚度降低 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体中的构造柱，在与墙体连接处应砌成马牙槎，每一马牙搓沿高度方向的尺寸下列哪个是正确的？（ ） |
| A、 | 300mm |
| B、 | 500mm |
| C、 | 600mm |
| D、 | 1000mm |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于水泥混凝土面层铺设，下列正确的说法是：（ ） |
| A、 | 不得留施工缝 |
| B、 | 在适当的位置留施工缝 |
| C、 | 可以铺设在混合砂浆垫层之上 |
| D、 | 水泥混凝土面层兼垫层时，其强度等级不应小于C15 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体施工时，为避免楼面和屋面堆载超过楼板的允许荷载值，楼板下宜采取临时加支撑措施的部位是：（ ） |
| A、 | 无梁板 |
| B、 | 预制板 |
| C、 | 墙体砌筑部位两侧 |
| D、 | 施工层进料口 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑地面工程施工中，塑料板面层采用焊接接缝时，其焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的百分比为：（ ） |
| A、 | 75% |
| B、 | 80% |
| C、 | 85% |
| D、 | 90% |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 拆除砖过梁底部的模板时，灰缝砂浆强度最低值不得低于设计强度的：（ ） |
| A、 | 80% |
| B、 | 75% |
| C、 | 60% |
| D、 | 50% |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按规范规定，下述何种气象条件时仍可以进行某些种类的防水层施工？（ ） |
| A、 | 雨天 |
| B、 | 雪天 |
| C、 | 风级达五级及以上 |
| D、 | 气温-10°〜-5° |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌筑前浇水湿润是为了：（ ） |
| A、 | 提高砖与砂浆间的黏结力 |
| B、 | 提高砖的抗剪强度 |
| C、 | 提高砖的抗压强度 |
| D、 | 提高砖砌体的抗拉强度 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体砌筑时，下列哪条不符合规范要求？（ ） |
| A、 | 砖提前1〜2d浇水湿润 |
| B、 | 常温时，多孔砖可用于防潮层以下的砌体 |
| C、 | 多孔砖的孔洞垂直于受压面砌筑 |
| D、 | 竖向灰缝无透明缝、瞎缝和假缝 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抹灰用石灰膏的熟化期最少不应少于：（ ） |
| A、 | 8d |
| B、 | 12d |
| C、 | 15d |
| D、 | 20d |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项不属于幕墙工程的隐蔽工程？（ ） |
| A、 | 幕墙的防雷装置 |
| B、 | 硅酮结构胶的相容性试验 |
| C、 | 幕墙的预埋件（或后置埋件） |
| D、 | 幕墙的防火构造 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水磨石面层的石粒，应采用美观的、坚硬可磨的白云石、大理石，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为（ ）。 |
| A、 | 6〜10mm |
| B、 | 6〜15mm |
| C、 | 8〜10mm |
| D、 | 10〜15mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不属于装饰抹灰的是下列哪项？（ ） |
| A、 | 假面砖 |
| B、 | 面砖 |
| C、 | 干粘石 |
| D、 | 斩假石 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土工程施工中，侧模拆除时混凝土强度应能保证：（ ） |
| A、 | 混凝土试块强度代表值达到抗压强度标准值 |
| B、 | 混凝土结构不出现侧向弯曲变形 |
| C、 | 混凝土结构表面及棱角不受损坏 |
| D、 | 混凝土结构不出现裂缝 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑装饰装修工程所使用的材料，有关防火、防腐和防虫的问题，下列哪个说法是正确的？（ ） |
| A、 | 按设计要求进行防火、防腐，防虫处理 |
| B、 | 按监理的要求进行防火、防腐、防虫处理 |
| C、 | 按业主的要求进行防火、防腐、防虫处理 |
| D、 | 按施工单位的经验进行防火、防腐、防虫处理 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下防水工程施工中，后浇带的防水施工应在其两侧混凝土龄期达下列何值后进行？（ ） |
| A、 | 7d |
| B、 | 14d |
| C、 | 28d |
| D、 | 42d |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砂浆抹灰层的养护条件是处于：（ ） |
| A、 | 湿润条件 |
| B、 | 干燥条件 |
| C、 | 一定温度条件 |
| D、 | 任意的自然条件 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 因资源和环境因素，装饰抹灰工程应尽量减少使用：（ ） |
| A、 | 水刷石 |
| B、 | 斩假石 |
| C、 | 干粘石 |
| D、 | 假面砖 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对有抗震要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为：（ ） |
| A、 | 30° |
| B、 | 60° |
| C、 | 90° |
| D、 | 135° |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在浇筑混凝土之前对钢筋隐蔽工程的验收，下列哪条内容是无需验收的？（ ） |
| A、 | 钢筋的品种、规格、数量、位置 |
| B、 | 钢筋的接头方式，接头位置和数量 |
| C、 | 预埋件的规格、数量与位置 |
| D、 | 钢筋表面的浮锈情况 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的多少倍？（ ） |
| A、 | 0.8 |
| B、 | 0.9 |
| C、 | 0.85 |
| D、 | 0.95 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于填充墙砌体工程，下列表述错误的是：（ ） |
| A、 | 填充墙砌筑前块材应提前1d浇水 |
| B、 | 蒸压加气混凝土砌块砌筑时的产品龄期为28d |
| C、 | 空心砖的临时堆放高度不宜超过2m |
| D、 | 填充墙砌至梁、板底时，应及时用细石混凝土填补密度 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力的预留孔道灌浆用水泥应采用：（ ） |
| A、 | 普通硅酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| C、 | 火山灰硅酸盐水泥 |
| D、 | 复合水泥 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力结构隐蔽工程验收内容不包括：（ ） |
| A、 | 预应力筋的品种、规格、数量和位置 |
| B、 | 预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量和位置 |
| C、 | 留孔道的形状、规格、数量和位置 |
| D、 | 张拉设备的型号、规格、数量 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 饰面板（砖）工程中，必须对以下哪种室内用的天然石材放射性质保进行复验？（ ） |
| A、 | 大理石 |
| B、 | 花岗岩 |
| C、 | 石灰石 |
| D、 | 青石板 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当混凝土强度已达到设计强度的75%时，下列哪种混凝土构件是不允许拆除底模的？（ ） |
| A、 | 跨度＜8m的梁 |
| B、 | 跨度＜8m的拱 |
| C、 | 跨度＜8m的壳 |
| D、 | 跨度＞2m的悬臂构件 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当设计无规定时，跨度为8m的钢筋混凝土梁，其底模跨中起拱高度为：（ ） |
| A、 | 8〜16mm |
| B、 | 8〜24mm |
| C、 | 8〜32mm |
| D、 | 16〜32mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列混凝土构件的轴线位置允许偏差，哪个是不符合规范规定的？（ ） |
| A、 | 独立基础20mm |
| B、 | 柱8mm |
| C、 | 墙8mm |
| D、 | 梁8mm |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于涂饰工程施工的说法，正确的是：（ ） |
| A、 | 旧墙面在涂饰前应涂刷抗碱界面处理剂 |
| B、 | 厨房墙面涂饰必须采用耐水腻子 |
| C、 | 室内水性涂料涂饰施工的环境温度应为0〜35° |
| D、 | 用厚涂料的高级涂饰质量标准允许有少量轻微的泛碱、咬色 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在涂饰工程中，不属于溶剂型涂料的是：（ ） |
| A、 | 合成树脂乳液涂料 |
| B、 | 丙烯酸酯涂料 |
| C、 | 聚氨酯丙烯酸涂料 |
| D、 | 有机硅丙烯酸涂料 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 31 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-031 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在木竹地板中，应进行防腐和防蛀处理的是（ ）。 |
| A、 | 实木地板面层 |
| B、 | 实木复合地板面层 |
| C、 | 竹地板面层 |
| D、 | 面层下的木龙骨、垫木、毛地板 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 32 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-032 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列有关安全和功能检测项目中，不属于幕墙子分部工程的是：（ ） |
| A、 | 玻璃幕墙的防雷装置 |
| B、 | 硅酮结构胶的相容性试验 |
| C、 | 幕墙后置埋件的现场拉拔强度 |
| D、 | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面变形性能 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 33 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-033 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 结构表面外露的模板，其变形值不得超过模板跨度的（ ）。 |
| A、 | 1/250 |
| B、 | 1/400 |
| C、 | 1/500 |
| D、 | 1/1000 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 34 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-034 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对于隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料，下列何种说法不正确？（ ） |
| A、 | 必须是中性硅酮结构密封胶 |
| B、 | 必须在有效期内使用 |
| C、 | 结构密封胶的嵌缝宽度不得少于6.0mm |
| D、 | 结构密封胶的施工温度应在15〜30° |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 35 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-035 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在面层中不得敷设管线的整体楼地面面层是：（ ） |
| A、 | 硬化耐磨面层 |
| B、 | 防油渗混凝土面层 |
| C、 | 水泥混凝土面层 |
| D、 | 自流平面层 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 36 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-036 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌筑施工质量控制等级分为（ ）。 |
| A、 | A级 |
| B、 | B级 |
| C、 | C级 |
| D、 | A级、B级和C级 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 37 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-037 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据钢筋电弧焊接头方式不同可分为下述哪几种焊接方法？（ ） |
| A、 | 搭接焊、帮条焊、坡口焊 |
| B、 | 电渣压力焊、埋弧压力焊 |
| C、 | 对焊、点焊、电弧焊 |
| D、 | 电渣压力焊、埋弧压力焊、气压焊 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 38 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-038 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设木实地板面层时，木搁栅与墙之间应留出（ ）的缝隙。 |
| A、 | 10mm |
| B、 | 20mm |
| C、 | 30mm |
| D、 | 40mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 39 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-039 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 小砌块砌筑时，其铺灰长度不宜太长，不宜超过（ ）块主规格块体的长度。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 3 |
| C、 | 4 |
| D、 | 5 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 40 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-040 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 如选用合成高分子防水卷材，采用胶粘剂粘结法粘结屋面防水层时其最小搭接宽度为（ ）mm。 |
| A、 | 50 |
| B、 | 80 |
| C、 | 100 |
| D、 | 短边100，长边70 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 41 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-041 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土地面面层厚度应符合设计要求，一般为（ ）。 |
| A、 | 10〜20mm |
| B、 | 20〜30mm |
| C、 | 30〜40mm |
| D、 | 40〜50mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 42 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-042 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体砌筑时，下列（ ）不符合规范要求。 |
| A、 | 砖提前1〜2天浇水湿润 |
| B、 | 常温时多孔砖可用于防潮层以下的砌体 |
| C、 | 多孔砖的孔洞垂直于受压面砌筑 |
| D、 | 竖向灰缝无透明缝、瞎缝和假缝 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 43 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-043 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设中密度（强化）复合地板面层时，下列哪条是不正确的？（ ） |
| A、 | 相邻条板端头应错开不小于300mm距离 |
| B、 | 面层与墙之间应留不小于10mm空隙 |
| C、 | 表面平整度控制在3mm内 |
| D、 | 板缝拼缝平直控制在3mm内 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 44 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-044 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大体积混凝土浇筑后容易产生裂缝，其原因是（ ）。 |
| A、 | 体积太大 |
| B、 | 水泥的水化热 |
| C、 | 内外温差太大 |
| D、 | 混凝土受热膨胀 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 45 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-045 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 浇注混凝土结构后拆除侧模时，混凝土强度要保证混凝土结构（ ）。 |
| A、 | 表面及棱角不受损坏 |
| B、 | 不出现侧向弯曲变形 |
| C、 | 不出现裂缝 |
| D、 | 达到抗压强度标准值 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 46 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-046 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在混凝土小型空心砌块砌体的勾缝和灌竖缝过程中，对超过30mm的垂直缝应用细石混凝土灌实，强度（ ）。 |
| A、 | ≥C10 |
| B、 | ≥C15 |
| C、 | ≥C20 |
| D、 | ≥C25 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 47 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-047 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按照规范要求，水泥砂浆不得抹在（ ）层上，罩面石膏灰不得抹在（ ）层上。 |
| A、 | 石灰砂浆；水泥砂浆 |
| B、 | 水泥混合砂浆；石灰砂浆 |
| C、 | 水泥混合砂浆；聚合物水泥砂浆 |
| D、 | 聚合物水泥砂浆；石灰砂浆 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 48 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-048 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在无保温层的装配式结构屋面上，为避免结构变形将屋面板端处的防水卷材拉裂，施工中可采取的措施为（ ）。 |
| A、 | 加大沥青胶结料厚度 |
| B、 | 增加1〜2层卷材附加层 |
| C、 | 上下层卷材互相垂直铺贴 |
| D、 | 沿端缝先空铺200〜300mm宽的卷材 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 49 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-049 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 裱糊工程基体或基层的含水率，混凝土面和抹灰面不得大于（ ）。 |
| A、 | 0.05 |
| B、 | 0.07 |
| C、 | 0.08 |
| D、 | 0.12 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 50 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-050 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑装饰装修工程现场配制的砂浆、胶粘剂等应符合下列（ ）。 |
| A、 | 按施工单位的经验进行配制 |
| B、 | 按设计要求或产品说明书配制 |
| C、 | 按业主的要求配制 |
| D、 | 按监理的要求配制 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 51 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-051 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 室内外装饰装修工程施工的环境温度不应低于（ ）。 |
| A、 | 5°C |
| B、 | 10°C |
| C、 | 0°C |
| D、 | -5°C |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 52 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-052 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺贴石油沥青油毡前，找平层应干燥、洁净。其干燥的检验方法是：将1m2卷材平坦地干铺在找平层上，静置（ ）h后掀开检查，未见水印即可铺贴。 |
| A、 | 2 |
| B、 | 4 |
| C、 | 12 |
| D、 | 24 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 53 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-053 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地面找平施工中，水泥砂浆体积比和水泥混凝土强度等级应符合设计要求，水泥砂浆体积比不应小于（ ），水泥混凝土强度等级不应小于（ ）。 |
| A、 | 1：2，C10 |
| B、 | 1：3，C15 |
| C、 | 1：3，C10 |
| D、 | 1：2.5，C20 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 54 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-054 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑地面施工中，当水泥混凝土垫层长期处于0℃气温以下时，应设置（ ）。 |
| A、 | 伸缩缝 |
| B、 | 沉降缝 |
| C、 | 施工缝 |
| D、 | 分格缝 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 55 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-055 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 验收门窗工程时，不作为必须检查文件或记录的是下列哪项？（ ） |
| A、 | 材料的产品合格证书 |
| B、 | 材料性能检测报告 |
| C、 | 门窗进场验收记录 |
| D、 | 门窗的报价表 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 56 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-056 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土试件强度的尺寸换算系数为1.00时，混凝土试件的尺寸是：（ ） |
| A、 | A.50mm×50mm×50mm |
| B、 | 100mm×100mm×100mm |
| C、 | 150mm×150mm×150mm |
| D、 | 200mm×200mm×200mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 57 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-057 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下防水工程中，要求防水混凝土的结构最小厚度不得小于：（ ） |
| A、 | 100mm |
| B、 | 150mm |
| C、 | 200mm |
| D、 | 250mm |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 58 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-058 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土用的粗骨料最大颗粒粒径，下列哪条不符合规范规定？（ ） |
| A、 | 不超过构件截面最小尺寸的1/4 |
| B、 | 不超过钢筋最小净间距的3/4 |
| C、 | 不超过实心板厚度的1/2且不超过50mm |
| D、 | 最大颗粒粒径是以长径尺寸计 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 59 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-059 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对防水等级为II级及坡度不小于20%的平瓦屋面，下列哪项表述不正确？（ ） |
| A、 | 瓦伸入天沟、檐沟的长度为50〜70mm |
| B、 | 坡度大于10%的屋面，应采取固定加强措施 |
| C、 | 天沟、檐沟防水层伸入瓦内宽度不小于150mm |
| D、 | 脊瓦在两坡面瓦的搭盖宽度均不小于40mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 60 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-060 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大理石（含花岗石）地面、楼梯踏步面层的施工，下列哪条是不符合规定的？（ ） |
| A、 | 地面的表面平整度不大于1mm |
| B、 | 地面接缝高低差不大于1mm |
| C、 | 楼梯踏步相邻两步高度差不大于10mm |
| D、 | 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 61 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-061 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于装饰抹灰工程，下列哪项表述正确？（ ） |
| A、 | 当抹灰总厚度大于或等于25mm时，应采取加强措施 |
| B、 | 抹灰用水泥的凝结时间和安定性复验应合格 |
| C、 | 抹灰层应无脱层与空鼓现象，但允许面层有个别微裂缝 |
| D、 | 装饰抹灰墙面垂直度的检验方法为用角检测尺检查 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 62 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-062 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，下列哪项起拱高度是不适宜的？（ ） |
| A、 | 为跨度的0.5/1000 |
| B、 | 为跨度的1/1000 |
| C、 | 为跨度的2/1000 |
| D、 | 为跨度的3/1000 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 63 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-063 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在混凝土或水泥类抹灰基层涂饰涂料前，基层应做的处理项目是：（ ） |
| A、 | 涂刷界面剂 |
| B、 | 涂刷耐水腻子 |
| C、 | 涂刷抗酸封闭底漆 |
| D、 | 涂刷抗碱封闭底漆 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 64 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-064 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于门窗工程施工说法，错误的是：（ ） |
| A、 | 在砌体上安装门窗严禁用射钉固定 |
| B、 | 外墙金属门窗应做雨水渗透性能复验 |
| C、 | 安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收 |
| D、 | 在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 65 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-065 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 突出屋面结构与基层转角处的找平层应做成圆弧形，其圆弧形半径要求最大的是（ ）。 |
| A、 | 沥青防水卷材屋面 |
| B、 | 合成高分子防水卷材屋面 |
| C、 | 高聚物改性沥青防水卷材屋面 |
| D、 | 涂膜防水屋面 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 66 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-066 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 必须对室内用花岗石材料性能指标进行复验的项目是：（ ） |
| A、 | 耐腐蚀性 |
| B、 | 吸湿性 |
| C、 | 抗渗性 |
| D、 | 放射性 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 67 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-067 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前，应涂刷哪种封闭底漆？（ ） |
| A、 | 抗碱 |
| B、 | 抗酸 |
| C、 | 防盐 |
| D、 | 防油 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 68 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-068 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 毛石基础砌筑时应选用下列哪种砂浆？（ ） |
| A、 | 水泥石灰砂浆 |
| B、 | 石灰砂浆 |
| C、 | 水泥混合砂浆 |
| D、 | 水泥砂浆 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 69 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-069 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设板块面层时，结合层和板块间的填缝应采用（ ）。 |
| A、 | 混合砂浆 |
| B、 | 水泥砂浆 |
| C、 | 石灰砂浆 |
| D、 | 细石混凝土 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 70 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-070 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 塑料门窗工程中，门窗框与墙体间缝隙应采用什么材料填嵌？（ ） |
| A、 | 水泥砂浆 |
| B、 | 水泥白灰砂浆 |
| C、 | 闭孔弹性材料 |
| D、 | 油麻丝 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 71 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-071 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 规范规定抹灰工程应对水泥的安定性进行复验外，还应对其进行哪项复验？（ ） |
| A、 | 强度 |
| B、 | 质量 |
| C、 | 化学成分 |
| D、 | 凝结时间 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 72 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-072 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有防水要求的建筑地面（含厕浴间），下列哪条是错误的？（ ） |
| A、 | 设置了防水隔离层 |
| B、 | 采用了现浇混凝土楼板 |
| C、 | 楼板四周（除门洞外）做了不小于60mm高的混凝土翻边 |
| D、 | 楼板混凝土强度等级不小于C20 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 73 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-073 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当在任意100m，防水面积湿渍不超过2处，单个湿渍面积不大于0.1m，，且湿渍总面积不大于总防水面积的1%。情况下，工业与民用建筑的地下工程防水等级为：（ ） |
| A、 | 一级 |
| B、 | 二级 |
| C、 | 三级 |
| D、 | 四级 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 74 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-074 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水工程施工中，防水细部构造的施工质量检验数量是（ ）。 |
| A、 | 按总防水面积每10m2一处 |
| B、 | 按防水施工面积每10 m2一处 |
| C、 | 按防水细部构造数量的50% |
| D、 | 按防水细部构造数量的100% |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 75 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-075 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于大理石、花岗石楼地面面层施工的说法中，错误的是：（ ） |
| A、 | 面层应铺设在结合层上 |
| B、 | 板材的放射性限量合格检测报告是质量验收的主控项目 |
| C、 | 在板材的背面、侧面应进行防碱处理 |
| D、 | 整块面层与碎拼面层的表面平整度允许偏差值相等 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 76 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-076 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 防水混凝土的水胶比，不大于下列哪个数值？（ ） |
| A、 | 0.4 |
| B、 | 0.5 |
| C、 | 0.6 |
| D、 | 0.65 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 77 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-077 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪一种设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上？（ ） |
| A、 | 重型灯具 |
| B、 | 烟感器 |
| C、 | 喷淋头 |
| D、 | 风口篦子 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 78 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-078 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用湿作业法施工的饰面板工程，石材背面应进行哪种处理？（ ） |
| A、 | 防水 |
| B、 | 防碱 |
| C、 | 防酸 |
| D、 | 防裂 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 79 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-079 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 为保证石材幕墙的安全，必须采取双控措施：其一是金属框架杆件和金属挂件的壁厚应经过设计计算确定，其二是控制石材的：（ ） |
| A、 | 抗折强度最小值 |
| B、 | 弯曲强度最小值 |
| C、 | 厚度最大值 |
| D、 | 吸水率最小值 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 80 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-080 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于混凝土分项工程，下列错误的表述是：（ ） |
| A、 | 当混凝土强度低于C60时，对边长度为100mm的立方体试件取0.95 |
| B、 | 当混凝土强度低于C60时，对边长度为150mm的立方体试件取1.00 |
| C、 | 当混凝土强度低于C60时，对边长度为200mm的立方体试件取1.05 |
| D、 | 当混凝土强度低于C60时，对边长度为250mm的立方体试件取1.10 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 81 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-081 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列楼地面施工做法的叙述中，错误的是：（ ） |
| A、 | 有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收 |
| B、 | 有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收 |
| C、 | 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3 |
| D、 | 预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 82 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-082 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 制作胶合板门、纤维板门时，下述哪项做法是不正确的？（ ） |
| A、 | 边框和横楞应在同一平面上 |
| B、 | 面层、边框及横楞应加压胶结 |
| C、 | 横楞上不得钻孔 |
| D、 | 上、下冒头应各钻两个以上的透气孔 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 83 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-083 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对地下防水工程施工，下列哪项表述正确？（ ） |
| A、 | 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.1mm |
| B、 | 防水混凝土结构厚度不应小于200mm |
| C、 | I级防水等级的设防道数必须达到二道设防以上 |
| D、 | 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 84 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-084 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 软包工程适用的建筑部位是：（ ） |
| A、 | 墙面和花饰 |
| B、 | 墙面和门 |
| C、 | 墙面和橱柜 |
| D、 | 墙面和窗 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 85 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-085 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 暗龙骨石膏板吊顶工程中，石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行：（ ） |
| A、 | 板缝密封处理 |
| B、 | 板缝防裂处理 |
| C、 | 接缝加强处理 |
| D、 | 接缝防火处理 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 86 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-086 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌筑砂浆采用机械搅拌时，自投料完算起，搅拌时间不少于3min的砂浆是：（ ） |
| A、 | 水泥砂浆 |
| B、 | 水泥混合砂浆和水泥粉煤灰砂浆 |
| C、 | 掺用外加剂的砂浆和水泥粉煤灰砂浆 |
| D、 | 掺用有机塑化剂的砂浆 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 87 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-087 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 预应力混凝土结构后张法施工时，孔道灌浆用水泥应采用：（ ） |
| A、 | 普通硅酸盐水泥 |
| B、 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| C、 | 火山灰硅酸盐水泥 |
| D、 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 88 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-088 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，用于罩面时，熟化时间不应少于（ ）。 |
| A、 | 1d |
| B、 | 3d |
| C、 | 7d |
| D、 | 14d |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 89 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-089 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 隐框及半隐框幕墙的结构黏结材料必须采用：（ ） |
| A、 | 中性硅酮结构密封胶 |
| B、 | 硅酮耐候密封胶 |
| C、 | 弹性硅酮结构密封胶 |
| D、 | 低发泡结构密封胶 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 90 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-090 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于裱糊工程施工的说法，错误的是：（ ） |
| A、 | 壁纸的接缝允许在墙的阴角处 |
| B、 | 基层应保持干燥 |
| C、 | 旧墙面的裱糊前应清除疏松的旧装饰层，并涂刷界面剂 |
| D、 | 新建筑物混凝土基层应涂刷抗碱封闭底漆 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 91 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-091 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 现浇混凝土结构模板安装的允许偏差，下列哪条不符合规范规定？（ ） |
| A、 | 柱、墙、梁截面内部尺寸允许偏差±5mm |
| B、 | 相邻两板表面高低差4mm |
| C、 | 表面平整度5mm |
| D、 | 轴线位置5mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 92 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-092 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 饰面板（砖）工程应进行验收的隐蔽工程项目不包括：（ ） |
| A、 | 防水层 |
| B、 | 结构基层 |
| C、 | 预埋件 |
| D、 | 连接节点 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 93 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-093 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设水泥类面层及铺设无机板块面层的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后。表面应覆盖湿润，其养护时间不应小于（ ）。 |
| A、 | 3d |
| B、 | 5d |
| C、 | 7d |
| D、 | 10d |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 94 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-094 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋面工程中的子分部工程基层与保护中，不能单独划分为分项工程的是：（ ） |
| A、 | 找坡层 |
| B、 | 保温层 |
| C、 | 找平层 |
| D、 | 隔汽层 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 95 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-095 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻质隔墙工程是指：（ ） |
| A、 | 加气混凝土砌块隔墒 |
| B、 | 薄型板材隔墙 |
| C、 | 空心砖隔墙 |
| D、 | 小砌块隔墙 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 96 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-096 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 考虑到自重影响，现浇钢筋混凝土梁、板结构应按设计要求起拱的目的是：（ ） |
| A、 | 提高结构的刚度 |
| B、 | 提高结构的抗裂度 |
| C、 | 保证结构的整体性 |
| D、 | 保证结构构件的形状和尺寸 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 97 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-097 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体的灰缝应厚薄均匀，其水平灰缝厚度宜控制在10mm±2mm之间，检查时，应用尺量多少皮砖砌体高度折算？（ ） |
| A、 | 8 |
| B、 | 10 |
| C、 | 12 |
| D、 | 16 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 98 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-098 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大理石（或花岗石）地面楼梯踏步面层的施工，下列哪条是不符合规定的？（ ） |
| A、 | 地面的表面平整度不大于1mm |
| B、 | 地面接缝高低差不大于1mm |
| C、 | 楼梯踏步相邻两步高度差不大于10mm |
| D、 | 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 99 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-099 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 当采用非标准尺寸试件时，应将其折算成边长为（ ）的标准尺寸试件抗压强度。 |
| A、 | 120mm |
| B、 | 150mm |
| C、 | 170mm |
| D、 | 200mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 100 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-100 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砂浆地面面层的允许偏差检验，下列哪项是不正确的？（ ） |
| A、 | 表面平整度4mm |
| B、 | 踢脚线上口平直8mm |
| C、 | 缝格平直3mm |
| D、 | 上列检验方法分别采用2m靠尺或5m线 |
|  |  |
| 答案 | B |

## 101~150题

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 101 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-101 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 饰面板安装工程中，后置埋件必须满足设计要求的：（ ） |
| A、 | 现场抗扭强度 |
| B、 | 现场抗剪强度 |
| C、 | 现场拉拔强度 |
| D、 | 现场抗弯强度 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 102 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-102 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑装饰装修工程现场配制的砂浆、胶黏剂等应符合下列哪一条？（ ） |
| A、 | 按施工单位的经验进行配制 |
| B、 | 按设计要求或产品，说明书配制 |
| C、 | 按业主的要求配制 |
| D、 | 按监理的要求配制 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 103 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-103 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 底层室内地面以下的砌体应采用混凝土灌实小砌块的空洞，混凝土强度等级最低应不低于：（ ） |
| A、 | C10 |
| B、 | C15 |
| C、 | C20 |
| D、 | C25 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 104 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-104 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于模板的配制方法的说法中错误的是（ ）。 |
| A、 | 按图纸尺寸直接配制，适用于结构形式简单的构件 |
| B、 | 按放大样配制，适用于形体复杂的结构构件 |
| C、 | 按计算配制，适用于结构形体复杂、场地不具备放大样条件的构件 |
| D、 | 按结构面展开法配制，适用于结构形体不很复杂、场地不具备放大样条件的构件 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 105 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-105 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用应力控制方法张拉预应力筋时，应校核预应力筋的：（ ） |
| A、 | 最大张拉应力值 |
| B、 | 实际建立的预应力值 |
| C、 | 最大伸长值 |
| D、 | 实际伸长值 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 106 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-106 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满是为了：（ ） |
| A、 | 防止门窗与墙体间出现裂缝 |
| B、 | 防止门窗与墙体间出现冷桥 |
| C、 | 提高门窗与墙体间的整体性 |
| D、 | 提高门窗与墙体间的连接强度 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 107 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-107 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地下工程中常采用渗排水、盲沟排水来削弱水对地下结构的压力，下列哪项不适宜采用渗排水、盲沟排水？（ ） |
| A、 | 无自流排水条件 |
| B、 | 自流排水性好 |
| C、 | 有抗浮要求的 |
| D、 | 防水要求较高 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 108 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-108 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 楼层梯段相邻踏步高度差不应大于：（ ） |
| A、 | 5mm |
| B、 | 10mm |
| C、 | 15mm |
| D、 | 20mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 109 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-109 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混凝土整体面层施工后，养护时间最少为（ ）。 |
| A、 | 3d |
| B、 | 7d |
| C、 | 10d |
| D、 | 14d |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 110 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-110 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 铺设板块地面的结合层和板块间的填缝应采用：（ ） |
| A、 | 水泥砂浆 |
| B、 | 混合砂浆 |
| C、 | 嵌缝膏泥 |
| D、 | 细石混凝土 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 111 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-111 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体工程在施工时，相邻施工段的砌筑高度差不宜超过一个楼层，也不宜大于（ ）m。 |
| A、 | 3 |
| B、 | 5 |
| C、 | 4 |
| D、 | 4.5 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 112 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-112 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面工程中，水泥石灰炉渣垫层采用的炉渣，应先用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透，闷透时间不得小于（ ）。 |
| A、 | 2d |
| B、 | 5d |
| C、 | 10d |
| D、 | 15d |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 113 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-113 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 幕墙工程中，立柱和横梁等主要受力构件，其截面受力部分的壁厚应经计算确定，并且钢型材壁厚不应小于下列哪个数值？（ ） |
| A、 | 2.5mm |
| B、 | 3mm |
| C、 | 3.5mm |
| D、 | 4mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 114 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-114 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 轻骨料混凝土小型砌块砌筑时，产品龄期应超过：（ ） |
| A、 | 7d |
| B、 | 14d |
| C、 | 21d |
| D、 | 28d |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 115 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-115 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 混凝土结构外观质量出现严重缺陷，提出技术处理方案的单位是：（ ） |
| A、 | 设计单位 |
| B、 | 施工单位 |
| C、 | 监理单位 |
| D、 | 建设单位 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 116 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-116 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 不得设置脚手眼的墙体和部位，不正确的是（ ）。 |
| A、 | 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱 |
| B、 | 过梁上与过梁成600角的三角形范围以及过梁净跨度1/2的高度范围内 |
| C、 | 宽度小于1.5m的窗间墙 |
| D、 | 梁或梁垫下及其500mm范围内 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 117 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-117 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌筑用砂浆的配合比应采用（ ）。 |
| A、 | 体积比 |
| B、 | 重量比 |
| C、 | 水灰比 |
| D、 | 混合比 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 118 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-118 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 硬木实木地板面层的表面平整度，下列哪项符合规范要求？（ ） |
| A、 | 2.0mm（用2m靠尺和楔形塞尺检查） |
| B、 | 3.0mm（用2m靠尺和楔形塞尺检查） |
| C、 | 4.0mm（用5m通线和钢尺检查） |
| D、 | 5.0mm（用5m通线和钢尺检查） |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 119 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-119 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪项是正确的墙面抹灰施工程序？（ ） |
| A、 | 浇水湿润基层、墙面分层抹灰、做灰饼和设标筋、墙面检查与清理 |
| B、 | 浇水湿润基层、做灰饼和设标筋、墙面分层抹灰、清理 |
| C、 | 浇水湿润基层、做灰饼和设标筋、设阳角护角、墙面分层抹灰、清理 |
| D、 | 浇水湿润基层、做灰饼和设标筋、墙面分层抹灰、设阳角护角、清理 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 120 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-120 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥混合砂浆是由（ ）混合而成的。 |
| A、 | 水泥、砂和水 |
| B、 | 水泥、砂、石灰膏和水 |
| C、 | 水泥、砂、生石灰和水 |
| D、 | 水泥、砂、粉煤灰和水 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 121 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-121 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地下工程的防水等级分为：（ ） |
| A、 | 1级 |
| B、 | 2级 |
| C、 | 3级 |
| D、 | 4级 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 122 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-122 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在木材基层上涂刷涂料时，木材基层含水率的最大值为：（ ） |
| A、 | 0.08 |
| B、 | 0.09 |
| C、 | 0.12 |
| D、 | 0.14 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 123 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-123 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列可使用于幕墙工程的安全玻璃是：（ ） |
| A、 | 双层玻璃 |
| B、 | 夹层玻璃 |
| C、 | 平板玻璃 |
| D、 | 半钢化玻璃 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 124 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-124 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卫生间的无下框普通门扇与地面间留缝限值，下列哪项符合规范规定？（ ） |
| A、 | 4〜6mm |
| B、 | 6〜8mm |
| C、 | 8〜12mm |
| D、 | 12〜15mm |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 125 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-125 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 严禁采用热熔法施工的卷材是：（ ） |
| A、 | 厚度小于3mm的合成高分子卷材 |
| B、 | 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材 |
| C、 | PVC防水卷材 |
| D、 | 普通沥青防水卷材 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 126 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-126 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 卷材防水层需要采取固定措施的最小屋面坡度是（ ）。 |
| A、 | 0.2 |
| B、 | 0.25 |
| C、 | 0.3 |
| D、 | 0.35 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 127 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-127 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 对建筑装饰装修工程施工单位的基本要求，下列哪条是符合规范规定的？（ ） |
| A、 | 具备丰富的施工经验 |
| B、 | 具备设计的能力 |
| C、 | 具备相应的施工资质并应建立质量管理体系 |
| D、 | 能领会设计意图，体现出设计的效果 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 128 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-128 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于水泥砂浆防水层所用原材料要求错误的是（ ）。 |
| A、 | 水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于32.5级，不得使用过期或受潮结块水泥 |
| B、 | 所用砂宜采用中砂，粒径3mm以下，含泥量不得大于1%，硫化物和硫酸盐含量不得大于1% |
| C、 | 水应采用不含有害物质的洁净水 |
| D、 | 外加剂的技术性能应符合国家或行业标准三等品及以上的质量标准 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 129 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-129 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖基础砌筑时应选用下列哪种砂浆？（ ） |
| A、 | 水泥石灰砂浆 |
| B、 | 石灰砂浆 |
| C、 | 水泥混合砂浆 |
| D、 | 水泥砂浆 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 130 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-130 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体工程中，水泥进场使用前应分批进行复验，其检验批的确定是：（ ） |
| A、 | 袋装水泥以50t为一批 |
| B、 | 散装水泥以每罐为一批 |
| C、 | 以同一生产厂家、同一天进场的为一批 |
| D、 | 以同一生产厂家、同一批号连续选场的为一批 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 131 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-131 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥出厂日期超过三个月时，该水泥应如何处理？（ ） |
| A、 | 不能使用 |
| B、 | 仍可正常使用 |
| C、 | 降低强度等级使用 |
| D、 | 经试验鉴定后，按试验结果使用 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 132 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-132 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列防水材料施工环境温度可以低于5°的是：（ ） |
| A、 | 采用冷粘法的合成高分子防水卷材 |
| B、 | 溶剂型有机防水涂料 |
| C、 | 防水砂浆 |
| D、 | 采用自粘法的高聚物改性沥青防水卷材 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 133 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-133 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 屋面工程高聚物改性沥青防水卷材采用胶黏剂搭接时，其长边搭接宽度应是下列哪个数值？（ ） |
| A、 | 50mm |
| B、 | 60mm |
| C、 | 80mm |
| D、 | 100mm |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 134 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-134 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建筑地面基层土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（ ）。 |
| A、 | 0.6 |
| B、 | 0.7 |
| C、 | 0.8 |
| D、 | 0.9 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 135 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-135 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吊顶工程安装饰面板前必须完成的工作是：（ ） |
| A、 | 吊顶龙骨已调整完毕 |
| B、 | 重型灯具、电扇等设备的吊杆布置完毕 |
| C、 | 管道和设备调试及验收完毕 |
| D、 | 内部装修处理完毕 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 136 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-136 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体施工时，对施工层进料口的楼板宜采取：（ ） |
| A、 | 临时加固措施 |
| B、 | 临时加撑措施 |
| C、 | 现浇结构 |
| D、 | 提高混凝土强度等级的措施 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 137 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-137 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 抹灰总厚度达到下列何值时，需采取加强措施？（ ） |
| A、 | 45mm |
| B、 | 35mm |
| C、 | 25mm |
| D、 | 15mm |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 138 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-138 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是：（ ） |
| A、 | 水刷石 |
| B、 | 斩假石 |
| C、 | 干粘石 |
| D、 | 弹涂 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 139 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-139 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是：（ ） |
| A、 | 抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝 |
| B、 | 抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝 |
| C、 | 抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝 |
| D、 | 抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 140 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-140 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在地下工程中常采用渗排水、盲沟排水来削弱水对地下结构的压力，下列哪项不适宜采用渗排水、盲沟排水？（ ） |
| A、 | 无自流排水条件 |
| B、 | 自流排水性好 |
| C、 | 有抗浮要求的 |
| D、 | 防水要求较高 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 141 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-141 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 检查固定在模板上的预埋件和预留孔洞的位置及尺寸，用下列哪种方法？（ ） |
| A、 | 用钢尺 |
| B、 | 利用水准仪 |
| C、 | 拉线 |
| D、 | 用塞尺 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 142 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-142 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 按规范中有关规定，对砌筑砂浆中水泥与砂的要求如下，其中错误的是（ ）。 |
| A、 | 不同品种的水泥，不得混合使用 |
| B、 | 如遇水泥标号不明或出厂时间超过三个月，应经试验鉴定后才可使用 |
| C、 | 砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛 |
| D、 | 水泥砂浆中砂的含泥量不应超过10% |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 143 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-143 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列对预应力筋张拉机具设备及仪表的技术要求，哪项不正确？（ ） |
| A、 | 应定期维护和校验 |
| B、 | 张拉设备应配套使用，且分别标定 |
| C、 | 张拉设备的标定期限不应超过半年 |
| D、 | 使用过程中千斤顶检修后应重新标定 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 144 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-144 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是（ ）。 |
| A、 | 以欺骗胁迫的手段订立的合同 |
| B、 | 损害社会公共利益的合同 |
| C、 | 代理人签订的合同 |
| D、 | 违反法律、行政法规签订的合同 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 145 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-145 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？（ ） |
| A、 | 不得采取双方协议的方式 |
| B、 | 只能采取拍卖的方式 |
| C、 | 只能采取招标的方式 |
| D、 | 可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 146 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-146 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 勘察设计合同委托方应当承担下列责任，其中错误答案为（ ）。 |
| A、 | 不得将设计图纸提供给第三方重复使用 |
| B、 | 不得向承接方提供虚假的设计所需的基础资料 |
| C、 | 不得擅自对设计图纸进行重大修改，只能进行局部修改 |
| D、 | 应当按国家有关规定支付勘察设计费 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 147 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-147 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪一符合商品房预售条件？（ ） |
| A、 | 已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书 |
| B、 | 持有建设工程规划许可证 |
| C、 | 按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上 |
| D、 | 取得《商品房预售许可证》 |
|  |  |
| 答案 | C |
|  |  |
| 序号 | 148 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-148 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物，必须持有关批准文件向城乡规划主管部门申请办理（ ）。 |
| A、 | 建设工程规划许可证 |
| B、 | 建设用地规划许可证 |
| C、 | 建设工程施工许可证 |
| D、 | 以上A+B+C所有内容 |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 149 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-149 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件的编制时间一般不少于( )。 |
| A、 | 20日 |
| B、 | 30日 |
| C、 | 35日 |
| D、 | 40日 |
|  |  |
| 答案 | D |
|  |  |
| 序号 | 150 |
| 题型 | 单选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-01-150 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报( )。 |
| A、 | 政府主管部门 |
| B、 | 建设单位 |
| C、 | 安全生产监督机构 |
| D、 | 工程监理单位 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |

# 2、多选题（20题）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体施工中，必须按设计要求正确预留或预埋的部位中包括：（ ） |
| A、 | 脚手架拉结件 |
| B、 | 洞口 |
| C、 | 管道 |
| D、 | 沟槽 |
| E、 | 门窗 |
| 答案 | BCD |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于屋面细石混凝土找平层的说法，错误的是：（ ） |
| A、 | 必须使用火山灰质水泥 |
| B、 | 厚度为30〜35mm |
| C、 | 必须设分隔缝 |
| D、 | 分隔缝间距不宜大于4m |
| E、 | C20混凝土，宜加钢筋网片 |
| 答案 | AB |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 砌体施工时，下述对砌筑砂浆的要求哪些选项正确？（ ） |
| A、 | 可直接采用消石灰粉 |
| B、 | 应通过试配确定配合比 |
| C、 | 现场拌制时各种材料应采用体积比计量 |
| D、 | 砖基础一般采用不低于M5的水泥砂浆 |
| E、 | 砖柱、砖拱、钢筋砖过梁等一般采用强度等级为M5~M10的水泥砂浆 |
| 答案 | BDE |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列关于皮数杆的描述，哪些选项是正确的？（ ） |
| A、 | 保证砌体在施工中的稳定性 |
| B、 | 控制砌体的竖向尺寸 |
| C、 | 保证墙面平整 |
| D、 | 控制墙体中、丁条砖的位置 |
| E、 | 控制墙体竖向灰缝的宽度 |
| 答案 | BCD |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 有冻胀环境和条件的地区，地面以下或防潮层以下的砌体，不应采用的材料为：（ ） |
| A、 | 标准砖 |
| B、 | 多孔砖 |
| C、 | 石材 |
| D、 | 空心混凝土砌块 |
| E、 | 钢筋混凝土 |
| 答案 | BD |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，可以采用下列哪种方法施工？（ ） |
| A、 | 冷粘法 |
| B、 | 热熔法 |
| C、 | 满粘法 |
| D、 | 条粘法 |
| E、 | 冷粘法 |
| 答案 | ACDE |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪种措施可以减小混凝士的收缩?( ) |
| A、 | 增加水泥用量 |
| B、 | 加大水灰比 |
| C、 | 降低水灰比 |
| D、 | 提高水泥强度等级 |
| E、 | 加强混凝土的养护 |
| 答案 | CD |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 关于II级屋面防水等级的设防要求，正确的是：（ ） |
| A、 | 一般建筑可采用II级防水 |
| B、 | 必须采用两道防水设防 |
| C、 | 防水材料可选用高聚合物改性沥青 |
| D、 | 防水材料可选用细石混凝土 |
| E、 | II级防水使用年限一般为25年 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些属于门窗工程安全和功能的检测项目？（ ） |
| A、 | 平面变形性能 |
| B、 | 抗风压性能 |
| C、 | 空气渗透性能 |
| D、 | 雨水渗透性能 |
| E、 | 隔绝噪声性能 |
| 答案 | BCDE |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砂浆地面面层的施工，下列哪条不正确？（ ） |
| A、 | 厚度不小于20mm |
| B、 | 使用的水泥强度等级不小于42.5 |
| C、 | 水泥砂浆使用的砂是细砂 |
| D、 | 水泥砂浆使用的砂是中砂 |
| E、 | 水泥砂浆中体积比（水泥：砂）是1：3 |
| 答案 | CE |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 地面工程中，水泥混凝土整体面层正确的做法是：（ ） |
| A、 | 强度等级不应小于C20 |
| B、 | 垫层兼面层强度等级不应小于C25 |
| C、 | 铺设时不得留施工缝 |
| D、 | 养护时间不少于3d |
| E、 | 抹平应在水泥初凝前完成 |
| 答案 | ACE |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列何项属于竖向不规则?( ) |
| A、 | 侧向刚度不规则 |
| B、 | 楼层承载力突变 |
| C、 | 扭转不规则 |
| D、 | 竖向抗侧力构件不连续 |
| E、 | 平面凹凸尺寸不规则 |
| 答案 | ABD |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 吊顶工程中下述哪项安装做法是不正确的？（ ） |
| A、 | 小型灯具可固定在饰面材料上 |
| B、 | 重型灯具可固定在饰面材料上 |
| C、 | 风口篦子可固定在饰面材料上 |
| D、 | 烟感器可固定在饰面材料上 |
| E、 | 喷淋头可固定在饰面材料上 |
| 答案 | BDE |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 一般抹灰工程中出现的质量缺陷，属于主控项目的是：（ ） |
| A、 | 脱层 |
| B、 | 空鼓 |
| C、 | 面层裂缝 |
| D、 | 滴水槽宽度 |
| E、 | 滴水槽深度 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在抗震设计中，下列哪类属于建筑非结构构件的范围?( ) |
| A、 | 固定于楼面的大型储物架 |
| B、 | 幕墙 |
| C、 | 雨篷 |
| D、 | 公用天线 |
| E、 | 承重墙 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在砌体上安装门窗时，可以采用的固定方法是：（ ） |
| A、 | 预埋件 |
| B、 | 膨胀螺栓 |
| C、 | 防腐木砖 |
| D、 | 射钉 |
| E、 | 化学锚栓 |
| 答案 | ABCE |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 验收门窗工程时，作为必须检查文件或记录的有哪些？（ ） |
| A、 | 材料的产品合格证书 |
| B、 | 材料性能检测报告 |
| C、 | 门窗进场验收记录 |
| D、 | 门窗的报价表 |
| E、 | 门窗的施工图详图 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在抗震烈度6、7度设防地区，砖砌体留直槎时，必须设置拉结筋。下列设置中正确的是（ ）。 |
| A、 | 拉结筋的直径不小于6mm |
| B、 | 每120mm墙厚设置一根拉结筋 |
| C、 | 应沿墙高不超过500mm设置一道拉结筋 |
| D、 | 拉结筋每边长不小于500mm，末端有90°弯钩 |
| E、 | 每80mm墙厚设置一根拉结筋 |
| 答案 | ABC |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下述对地面工程灰土垫层的要求中，哪些是正确的？（ ） |
| A、 | 熟化石灰可采用粉煤灰代替 |
| B、 | 可采用磨细生石灰与黏土按质量比拌和洒水堆放后施工 |
| C、 | 基层施工后应防止受水浸泡 |
| D、 | 应分层夯实并经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工 |
| E、 | 垫层施工后可以接受水浸泡 |
| 答案 | ACD |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 多选题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-02-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 下列哪些选项属于装饰抹灰？（ ） |
| A、 | 假面砖 |
| B、 | 面砖 |
| C、 | 干粘石 |
| D、 | 斩假石 |
| E、 | 水刷石 |
| 答案 | ACDE |

# 判断题（30题）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 1 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-001 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在天沟、檐沟与屋面交接处天沟、檐沟沟内防水卷材附加层宜采用点粘法铺贴。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 2 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-002 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 在天沟、檐沟与屋面交接处天沟、檐沟沟内防水卷材附加层宜采用满粘法铺贴。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 3 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-003 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑核心筒模板应优先选用爬升模板。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 4 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-004 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑核心筒模板应优先选用组合模板。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 5 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-005 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 高层建筑核心筒模板应优先选用滑升模板。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 6 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-006 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砂浆最迟应在2h内使用完毕。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 7 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-007 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 水泥砂浆最迟应在3h内使用完毕。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 8 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-008 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 扭转不规则属于结构竖向不规则。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 9 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-009 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是斩假石。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 10 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-010 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是干粘石。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 11 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-011 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是水刷石。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | 0 |
|  |  |
| 序号 | 12 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-012 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用建筑工程概念性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的60%支付中标人的相应费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 13 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-013 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用建筑工程概念性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人的相应费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 14 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-014 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 采用建筑工程概念性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的全额支付中标人的相应费用。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 15 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-015 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计合同生效后，委托方向承包方交付了5000元定金，如果承包方不履行合同，则应返还委托方5000元。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 16 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-016 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计合同生效后，委托方向承包方交付了5000元定金，如果承包方不履行合同，则应返还委托方7500元。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 17 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-017 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 设计合同生效后，委托方向承包方交付了5000元定金，如果承包方不履行合同，则应返还委托方10000元。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 18 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-018 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 商业用地的土地作用权出让的最高年限为40年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 19 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-019 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 商业用地的土地作用权出让的最高年限为50年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 20 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-020 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市总体规划中近期建设规划的规划期限为十年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | 0 |
|  |  |
| 序号 | 21 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-021 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市总体规划中近期建设规划的规划期限为二十年。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 22 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-022 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 注册建筑师考试合格证书自签发之日起，经过三年不注册，且未达到继续教育标准的，其证书失效。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 23 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-023 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内的建设工程，建设单位应当在竣工验收后，一年内向城市规划行政主管部门报送有关竣工资料。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 24 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-024 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 城市规划区内的建设工程，建设单位应当在竣工验收后，六个月内向城市规划行政主管部门报送有关竣工资料。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 25 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-025 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《民用建筑工程设计取费标准》中，其设计收费定额标准和设计费率收费标准考虑了初步设计、施工图设计工作量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 26 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-026 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 《民用建筑工程设计取费标准》中，其设计收费定额标准和设计费率收费标准考虑了方案设计工作量。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 27 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-027 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程初步设计是根据项目建议书的要求进行具体实施方案的设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |
|  |  |
| 序号 | 28 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-028 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 建设工程初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案的设计。 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 29 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-029 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 每天至少保证6小时日照，才有价值开发太阳能建筑 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | A |
|  |  |
| 序号 | 30 |
| 题型 | 判断题 |
| 试题标识 | 05-03-0001-03-030 |
| 父标识 |  |
| 题干 | 每天至少保证4小时日照，才有价值开发太阳能建筑 |
| A、 | 正确 |
| B、 | 错误 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 答案 | B |